| 附件1：密胺快餐盘技术参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 技术参数要求 |
| 1 | 规格尺寸 | *六格密胺快餐盘：长355mm × 宽255mm ×高 21mm；提供对应制造商样品1个； |
| 2 | 材质工艺 | 采用100%全新密胺（A5级及以上等级）原料，确保食品接触安全,不接受回收料或含有填充剂的劣质材料； |
| 3 | 表面硬度与耐用性 | 表面应光洁、易于清洗，具备高硬度和抗冲击性，正常使用和轻微碰撞下不易产生划痕、破碎或变形; 每个餐盘克重不应低于520g； |
| 4 | 耐温性能 | 需在 -20℃ 至 120℃ 之间保持性能稳定，不变形，不开裂，可承受高温消毒和微波炉加热； |
| 5 | 定制化服务 | 供应商需在餐盘底部或指定位置烧制（或激光雕刻）学校后勤指定logo，要求图案清晰、不易磨损脱落； |
| 6 | 检验检测 | *符合 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》；提供对应制造商的检测报告并加盖投标人公章； |